| Designación | Dedales de látex sin polvo |
| --- | --- |
| Referencia(s) | Talla | S | M | L | XL |
|  | Referencia | 3160736 | 3160737 | 3160738 | 3160739 |
|  | UDI-DI | 06958627514209 | 06958627514216 | 06958627514223 | 06958627514230 |
| Visual |  |
| Descripción | Dedal de un solo uso, no estéril y sin polvo, para proteger el dedo, la sonda o el sensor durante los exámenes médicos. |
| Especificaciones y datos técnicos | Tallas S M L XL Tolerancia Anchura (mm) 24 28 30 34.5 +/- 2 mm Longitud (mm) 70 +/- 5 mm Espesor (mm) 0.09 +/- 0.03 mm Peso medio (g) 0.41 0.46 0.52 0.58 +/- 0.02 g Test Spéc. Norme de référence Resistencia a la tracción (Mpa) ≥ 24 ASTM D3772/D412 Allongement à la rupture (%) ≥ 750 |
| Embalaje | bolsa de 100 dedales Caja de 100 bolsas |
| Vida útil | 5 anos |
| Indicaciones de uso |  |
| Información legala | Producto sanitario de clase I según el reglamento MDR 2017/745 Marca CE - Fabricante : Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd. |

Version 1.0  					Date : Mise à jour 01/08/2023 par SMA

# Text boxes

FICHA TÉCNICA